口腔修复工复习题（一）

一、单选题

1、临床常用的弹性印模材料，糊剂部分，主要成分是（ C   ）。

A．藻酸钾        B．琼脂        C．藻酸钠        D．氧化锌

2、弹性印模材料的性能（   D ）。

A．凝固时间与温度有关，与糊粉比例及调和时间无关

B．凝固时间与温度无关，与糊粉比例及调和时间有关

C．凝固时间与糊粉比例有关，与温度及调和时间无关

D．凝固时间与温度糊粉比例及调和时间都有关

3、常用蜡片的主要成分（A    ）。

A．石蜡和蜂蜡    B．石蜡和棕榈蜡    C．松蜡和蜂蜡    D．蜂蜡和棕榈蜡

4、塑料填塞的最佳时期（  B  ）。

A．粘丝期        B．面团期        C．橡胶期        D．粘丝后期

5、锤造金属全冠成品冠套是什么合金（ B   ）。

A．铬镍合金    B．镍铬合金    C．钴铬合金    D．18—8铬镍合金

6、临床常用口腔烤瓷粉为（ D ）。

A．高熔烤瓷粉    B．中熔烤瓷粉    C．低熔烤瓷粉    D．低熔真空烤瓷粉

7、牙体缺损固定修复，修复体龈上边缘的缺点是（ A   ）。

A．在前牙区不美观   B．容易造成菌斑附着   C．边缘不易密合   D．易产生继发龋

8、在以下修复体边缘类型中强度最差的是（ A   ）。

A．刃状        B．90º肩台        C．凹面        D．135º肩台

9、以下关于箱状固位形的说法哪个不确切（ C   ）。

A．其固位力主要取决于洞的深度和形状  B．洞深应在2mm以上

C．洞底一定要预备成一个平面          D．洞壁要与就位道一致，并可外展2º—5º

10、以下关于全冠牙体预备的说法中，错误的是（ D   ）。

A．要去除腐质   B．要消除轴壁倒凹   C．要去除无基釉   D．牙磨小些修复体好作

11、以下关于高嵌体的说法，不确切的是（  C  ）。

A．可用作咬合重建           B．主要靠钉洞固位

C．只能用于后牙             D．磨牙常用4个钉洞固位

12、全冠口内试戴时应检查的问题是（ D   ）。

A．咬合、就位                 B．龈边缘、咬合、就位

C．接触点、咬合、就位         D．接触点、咬合、就位、龈边缘

13、理想的冠桩直径应为（  B  ）。

A．根径的1/4      B．根径的1/3      C．根径的1/2      D．根径的2/3

14、以下关于桩冠冠桩长度的说法，不确切的是（ B   ）。

A．尽量长   B．达根长的4/5   C．越长固位越好   D．根尖部保留至少3mm根充物

15、前牙金属烤瓷冠切端应至少磨除（ C   ）。

A．1.0mm        B．1.5mm        C．2.0mm        D．2.5mm

16、金属烤瓷冠唇面龈边缘一般为（ B   ）。

A．0.5mm肩台     B．1mm肩台      C．1.2mm肩台      D．1.5mm肩台

17、全冠粘固后很快出现过敏性疼痛，其主要原因，除了（ C   ）。

A．牙体预备时热刺激    B．粘固剂刺激    C．腐质未去净    D．消毒剂刺激

18、以下哪项是固定桥最主重要的支持基础（ A   ）。

A．牙周膜        B．牙槽骨        C． 牙龈       D．结合上皮

19、上颌牙列中牙周膜面积最小的是（ B   ）。

A．1            B．2            C．3            D．4

20、倾斜基牙固定桥取得共同就位道的方法，错误的是（  D  ）。

A．正畸        B．备牙        C．双套冠        D．拔除倾斜牙

21、多根牙牙周膜面积以何处最大（   A ）。

A．牙根分叉处      B．根尖1/3处      C．牙颈部      D．根中1/3处

22、可摘局部义齿的组成中不包括（D    ）。

A．人工牙      B．基托      C．固位体、连接体      D．预备体

23、人工后牙，颊舌径应比天然牙颊舌径（ C   ）。

A．相等        B．大1/3        C．稍小        D．大或小均可

24、缺牙间隙的近远中距及牙合龈距短的情况下，人工牙宜选用（   A ）。

A．金属牙合面牙        B．瓷牙        C．解剖式牙        D．非解剖式牙

25、可摘局部义齿基托具有以下功能，除了（ C   ）。

A．连接义齿各部成一整体          B．承担、传递、分散牙合力及固位、稳定

C．建立咬合关系，恢复咀嚼功能    D．修复缺损的牙槽骨、颌骨和软组织

26、上颌游离端局部义齿基托后缘应位于（  B  ）。

A．翼上颌切迹前方    B．翼上颌切迹    C．翼上颌切迹后方    D．上颌结节

27、微笑时的唇低线位于下颌中切牙的（  C  ）。

A．切缘        B．切1/3        C．切1/2        D．切2/3

28、确定颌位关系是指（  A  ）。

A．恢复髁突的生理后位和面部下1/3高度      B．恢复面部适宜的垂直距离

C．恢复面部生理形态                        D．确定正确的颌间距离

29、人工牙排列要有平衡牙合的主要原因是（  B  ）。

A．增大接触面积    B．有利于义齿稳定    C．提高咀嚼效率    D．使义齿美观

30、切牙乳突的作用是（  A  ）。

A．排列上颌中切牙的参考标志          B．确定牙合平面的标志

C．确定牙槽嵴顶的标志                D．确定后堤区的标志

31、可摘局部义齿固位体的颊、舌臂之间和各固位体之间要有（C    ）。

A．摩擦力        B．压力        C．交叉对抗作用        D．交叉作用

32、决定间接固位体安放位置的是（  A  ）。

A．支点线        B．观测线        C．外形高点线        D．导线

33、卡环臂起始部分的作用是（  D  ）。

A．固位作用，防止义齿牙合向脱位        B．固位作用，防止义齿侧向脱位

C．稳定作用，防止义齿牙合向脱位        D．稳定作用，防止义齿侧向脱位

34、双尖牙颌支托长度为其（  B  ）。

A．近远中径的1/4    B．近远中径的1/3    C．近远中径的1/2    D．颊舌径的1/2

35、圆环形卡环通常包绕基牙的（  D  ）。

A．2个面和2个轴角            B．2个面和3个轴面

C．3个面和2个轴角            D．3个面和4个轴角

36、对半卡环适用于（ C   ）。

A．过长牙                   B．远中孤立但有颊或舌向倾斜的磨牙

C．孤立的双尖牙、磨牙       D．松动的基牙

37、RPI卡环邻面板的作用是（  C  ）。

A．防止基托下沉   B．减少牙槽嵴受力   C．增加义齿的固位   D．防止龈向脱位

38、舌杆上缘与下前牙舌侧龈缘的关系是（ C   ）。

A．位于舌隆突上    B．与龈缘接触    C．龈缘下3—4mm    D．龈缘下5—7mm

39、一般情况下，可摘局部义齿固位体的数目应（  C  ）。

A．尽可能多        B．4—6个        C．2—4个        D．1—2个

40、后牙游离缺失的末端基牙上设计近中牙合支托或采用应力中断式卡环的主要目有是（  D  ）。

A．增强义齿的固位             B．增加义齿的强度

C．减轻牙槽嵴负担             D．减小基牙上的扭力

41、造成义齿摘戴困难的原因（ B   ）。

A．基托与粘膜组织不密合       B．卡体进入倒凹

C．卡环不贴合                 D．卡臂尖未进入倒凹

42、义齿初戴时出现疼痛的原因不包括（  B  ）。

A．组织面有塑料小瘤  B．垂直距离过低  C．骨突出处缓冲不够  D．基托边缘过长

43、8764  56缺失，余留牙均正常的患者，适合做哪种修复（B    ）。

A．固定义齿     B．可摘局部义齿      C．覆盖义齿      D．活动桥

44、8765  567缺失，根据Kennedy分类法，此患者属（  D  ）。

A．第一类     B．第一类第一亚类     C．第二类     D．第二类第一亚类

45、全口义齿试戴最主要的是检查（ B   ）。

A．咬合关系      B．颌位关系      C．平衡牙合      D．蜡基托是否平衡

46、对牙周储备力大小起重要作用的是（ B   ）。

A．牙龈        B．牙周膜        C．牙槽骨        D．牙骨质

47、无牙颌检查牙槽嵴特别要注意检查（  A  ）。

A．伤口愈合否             B．有无残根、骨尖、骨突及瘘管

C．上下颌弓是否协调       D．牙槽嵴高低

48、固位力最好的固位体（ A   ）。

A．全冠          B．3/4冠          C．桩冠          D．嵌体

49、有利于全口义齿固位的基托磨光面形态是（ C   ）。

A．龈形          B．根形           C．凹面形        D．凸面形

50、对口腔功能影响最大的疾病是（  C  ）。

A．牙体缺损    B．颞下颌关节疾病    C．牙列缺失    D．上、下颌牙列缺损

二、填空题

1、铸造合金：高熔合金熔点在1100℃以上，中熔合金熔点在500—1000℃之间    ，低熔合金熔点在500℃以下。

2、中熔合金包埋材料主要成份是石英   。

3、高熔合金包埋材料主要成份是石英中二氧化硅含量达98%以上   。

4、牙体缺损的病因中，最常见的病因是龋病   。

5、可摘局部义齿的组成是人工牙、基托      、固位体、连接体四大部分组成。

6、口腔修复学是研究用符合生理的方法修复口腔及颌面部各种缺损       将医学与现代科学技术融为一体的一门科学。

7、固定义齿的组成有固位体、___侨体_____________、连接体三部分。

8、固定桥选择基牙应考虑基牙的支持作用、基牙的固位作用和基牙的___共同就位道  作用。

9、可摘局部义齿的间接固位体与支点线的关系是____支点线到游离端基托远端 ____的垂直距离最好等于支点线到间接固位体的垂直距离。

10、上下无牙颌的主承托区是指上下颌牙槽嵴顶的区域__。

11、目前认为修复体固位力的大小主要是由静态的摩擦力、动态的约束力以及__化学性粘结力___所决定。

12、粘结力的大小与面积成正比，粘结力与粘结材料的__厚度__成反比。

13、临床上常根据固定桥的支持和连接方式分为：__双端固定桥___、半固定桥、单端固定桥、复合固定桥。

14、大连接体舌杆与粘膜的接触关系因下颌牙槽骨形态不同有三型。垂直型，舌杆与粘膜应平行接触；倒凹型，舌杆与粘膜应在____离开0.3 —0.4mm与牙槽嵴平行___；斜坡型，舌杆与粘膜应离开0.3至0.4mm槽嵴平行。

15、全口义齿，用肌力闭合道终点建牙合来确定水平颌位关系的方法有：舌咽咬合法、卷舌后舔法、_反复张闭口运动法__。

三、判断题

1、弹性印模材料，所取印模体积稳定。                                 （ ×   ）

2、硬质石膏（人造石）主要成份是β- 半水石膏。                       （ ×   ）

3、牙托水的主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯。                             （×    ）

4高熔合金包埋材料的液剂是水解的正硅酸乙酯溶液。                   （ √     ）

5、合金与瓷粉应具有良好生物相容性，符合生物医学材料的基本要求。     （   √   ）

6瓷粉与金属的热膨胀余数一定要相匹配。                             （ √     ）

7、瓷粉的熔点，应略高于所附金属。                                   （ ×   ）

8、瓷粉可以反复烘烤，并且透明度和色泽不变。                         （×    ）

9、铸造金属全冠，牙体预备，为了就位方便，可将轴壁聚合2º~6º。       （×    ）

10、可摘局部义齿，当基牙倒凹的深度太大而又不能通过磨改等方法减小时，可将卡环臂放置在倒凹深度适宜的位置上，但一定要进入最深部位。             （ ×   ）

11、接触式桥体根面与牙槽嵴粘膜紧密接触，其间不会存积和进入食残屑，利于口腔卫生，临床常作此设计。                                             （  √    ）

12、锤造全冠石膏阳模加蜡，原则上不允许在颈缘加蜡。                  （√      ）

13、上颌结节颊侧多有明显倒凹，对全口义齿固位影响不大， 倒凹可作缓冲。（ ×   ）

14、颊侧翼缘区前界是下颌颊系带，后界是嚼肌前缘，义齿基托在此区不能伸展，否则会引起压痛。                                                     （ ×   ）

15、舌侧基托与天然牙接触的边缘应止于倒凹区，接触龈缘处应做缓冲，以免压伤龈组织。                                                             （  ×  ）

四、名词解释

1、牙周潜力

咀嚼食物只使用了牙周组织所能支持合牙力的一部分，而肌肉，牙周组织内尚贮存了一部分的力量，这种储存的力量，称牙周潜力。

2、平衡牙合

全口义齿的平衡合牙是指下颌做前伸，后退或侧方运动时，上下颌相关的牙都同时接触，即为平衡合牙。

五、简答题

1、简述Kennedy分类。

答：第一类：义齿鞍基在两侧基牙的远中，远中为游离端，即双侧游离端缺牙

第二类：义齿鞍基在一侧基牙的远中，远中为游离端，即单侧游离端缺牙

第三类：义齿鞍基在一侧或两侧，鞍基前后都有基牙

第四类：义齿鞍基位于基牙的前面，即前部缺牙，基牙在缺隙的远中

2、简述全口义齿基托伸展的范围。

答：全口义齿基托伸展范围，唇颊侧止于唇颊粘膜与牙槽嵴粘膜的反折线，让开唇颊系带，上颌后缘止于腭小凹后2mm至翼上颌切迹的连线；下颌舌侧止于口底粘膜与牙槽嵴舌侧粘膜的反折线，让开舌系带，下颌后缘止于磨牙后垫的前1/3或中1/2。

六、问答题

1、试述牙体缺损的修复治疗原则。

正确地恢复缺损牙体形态与功能：在对患牙预备时，尽可能保存、保护牙体组织；修复体应保证口腔其它组织的健康；修复体和患（基）牙都应有合理的抗力形和固位形。

2、试用Kennedy分类对876  4678牙列缺失进行分类、设计，并说明为什么？

答：①876|4678 牙列缺失，属Kennedy分类第一类 第一亚类，双侧后牙游离端缺失，伴一个缺隙。②设计：天然牙和粘膜共同支持（混合支持）的义齿修复。③两侧用大连接体或基托连接，以达平衡和传递，分散合牙力的作用。④在主要基牙（5|5）上放置直接固位体（三臂卡环），并在牙弓的前部（321|123）设计间接固位体，以加强稳定和固位效果，或在4| 上安放隙卡，间接固位体可用支托、连续卡、舌面板等。⑤当余留牙牙周情况差时，可在尖牙（3|3）上放近中切支托及卡环，以防止两侧游离鞍基向远中滑脱。⑥为了减轻牙槽嵴所承受的牙合力，两侧可以少排一个双尖牙或磨牙。⑦适当减轻人工牙的颊舌径，近远中经。⑧恢复人工牙轴面牙合面，外形及食物排溢道。⑨适当地扩大基托面积，并将基托向前伸展到前牙舌隆突上，代替连接杆，起间接固位作用。

3、试对铸造金属全冠，锤造金属全冠进行特点比较。

答：                锤   造                    铸   造

牙体预备时牙体切割量      少                       较多

牙合面预备的空隙         0.3—0.5mm                  0.5—1.0mm

完成后的冠厚度         0.18—0.24mm均匀一致       ≥0.35mm厚度可根据需要增加

与牙体表面的密合度     较差、轴壁有空隙            较密合

固位力                 较好                        强

辅助固位               只能利用核（环抱固位）      可利用多种固位形

自身强度               较差                        强

恢复外形及咬合         严重缺损时较难              好

恢复邻接关系           一般，领间隙大时难          好

龈边缘                 刃状（羽状），与患牙表面外   密合一致不变形

形一致有困难，容易变形不密合

修复材料             镍铬合金                高中熔铸造合金

4、试述全口义齿的固位原理和影响固位与稳定的因素。

（1）全口义齿固位原理：①基托与粘膜间的大气压力，吸附力。②上下颌义齿的咬合关系符合颌位关系。③合理排牙，不影响唇颊舌的运动。④合理基托磨光面外形，当唇颊舌肌力作用时，能产生利于义齿固位的挟持力。2、影响因素：①基托受到大气压力数值与基托面积大小有关，而基托面积大小决定于颌骨大小和牙槽嵴的高度和宽度，因此颌骨大，牙槽嵴高而宽的患者，义齿受到的大气压力也大，固位效果好，反之则差。②吸附力包括附着力和粘着力，基托与所覆盖的粘膜有一层唾液，基托与唾液之间，唾液与粘膜之间有附着力，唾液本身有粘着力，基托与粘膜间的吸附力与二者间接触的面积，紧密程度成正比关系。③上下颌人工牙应该均匀广泛接触，符合患者颌位关系，有助于义齿固位否则出现义齿的翘动和脱位。④人工牙列应排在原天然牙列的位置，有利于义齿的固位，同时人工牙应按规律排列，形成合适的补偿曲线，横牙合曲线，还应具有平衡牙合的接触关系，这样才有利于义齿的固位。⑤基托磨光面，应制作成凹面，利用唇颊舌肌作用在基托上的挟持力，使义齿更加稳定。

口 腔 修复工（二）

1、混合牙列：在恒牙萌出过程中，口内同时存在乳牙列与恒牙列。

2、牙周袋：炎症破坏牙龈正常的在牙颈部的附着关系，使龈沟深度大于2mm。是牙周炎的主要临床特征。

3、智齿冠周炎：下颌第三磨牙冠周炎指第三磨牙萌出过程中，牙冠周围组织发生的炎症。常见发生于18-25岁青年，故又称智齿冠周炎。

4、固定桥：即固定义齿。是牙列缺损的一种修复方式，由固位体、连接体和桥体组成，患者不能自行取戴。

5、矫治器：是矫治错牙合畸形的特殊器具或装置。按其结构可分为活动矫治器和固定矫治器。

二、填空：（每空1分，共20分）

1、龋病的病因有 细菌因素，食物因素，宿主因素 和 时间因素。

2、舌乳头分为、叶状   乳头、菌状   乳头、  丝状  乳头、  轮廓状   乳头。

3、牙体硬组织包括        牙釉质   、   牙本质     和   牙骨质

。

4、唾液主要由      腮    腺、    颌下     腺和     舌下     腺分泌。

5、下颌骨骨折的好发部位位于   髁状突颈，颏孔区，下颌角区和正中联合部。

6、首先萌出的恒牙是   下颌第一恒磨牙   牙，萌出时间一般在  6岁  左右

三、单选题（每题2分，共30分）

1、人体最硬的组织是：C

A、牙本质    B、牙骨质    C、牙釉质    D、牙槽骨    E、牙周膜

2、严重颌面外伤患者，首先抢救的措施是：C

A、止血    B、包扎伤口    C、保持呼吸道通畅    D、处理牙外伤及颌骨骨折

E、清创缝合

3、舌外伤的处理原则是：A

A、保持舌纵长度    B、保持舌宽度    C、切除部分舌组织    D、用药物烧灼舌创面    E、不处理、自行愈合

4、牙周组织是指：D

A、牙本质、牙槽骨    B、牙龈、牙髓    C、牙周膜、牙槽骨

D、牙龈、牙周膜、牙槽骨    E、牙槽骨、牙髓、牙本质

5、张口明显受限是那个间隙感染的体征：D

A、眶下间隙感染    B、口底蜂窝组织炎    C、颌下间隙感染    D、嚼肌间隙感染

E、翼颌间隙感染

6、疱疹性口炎主要发生于：A

A、儿童    B、成年人    C、老年人    D、长期卧床者    E、女性

7、牙髓炎病变主要累及：C

A、牙龈    B、牙乳突    C、牙龈、牙乳突    D、牙周膜    E、根尖周组织

8、萌出最早的乳牙为：A

A、中切牙    B、第一磨牙    C、第一前磨牙    D、尖牙    E、第二磨牙

9、涎石病好发于：B

A、腮腺    B、颌下腺    C、舌下腺    D、其他小涎腺    E、以上都不是

10、不属于可摘局部义齿的部件是 (C)

A. 基托 B. 直接固位体 C. 基牙   D.I 型杆    E. 邻面板

11.Kennedy 第一类牙列缺失 (B ) 

A. 为单侧游离缺失 B. 为双侧游离缺失 C. 为非游离缺失 D. 位间隔缺失 E. 为前牙缺失

12、桩冠的固位力主要来源是：D

A．大气压力  B．摩擦力  C．约束力   D．粘接力和摩擦力

13、口腔粘膜癌前病变包括：D

A、白斑、口腔白色念珠菌病、红斑、乳头状瘤

B、白斑、口腔白色念珠菌病、红斑、糜烂型扁平苔藓

C、口腔白色念珠菌病、红斑、糜烂型扁平苔藓、乳头状瘤

D、红斑、糜烂型扁平苔藓、乳头状瘤、白斑

E、糜烂型扁平苔藓、乳头状瘤、白斑、口腔白色念珠菌病

14、口腔颌面部恶性肿瘤以﹍﹍最多见。D

A、腺癌    B、未分化癌    C、肉瘤    D、鳞癌    E、黑色素瘤

15、全国爱牙日是指每年的哪一天：C

- 3月3日  B、12月1日  C、9月20日  D、6月30日

三 简答题（选答5题，每题8分，共40分）

1、简述急性牙髓炎的临床特点及应急处理原则

答：临床所见急性牙髓炎，大多是慢性牙髓炎急性发作。发病急，自发性、阵发性剧痛，放射痛，夜间痛，不能定位，温度刺激加重（早期--冷刺激敏感，晚期-热刺激敏感）。

应急处理原则：开髓引流，减压止痛。

（评分标准：临床特点4分，处理原则2分，共计6分）

2、简述颌面部间隙感染的特点。

答：①颌面部间隙感染是颜面，颌周及口咽区软组织中的化脓性炎症总称。化脓性炎弥散时称为蜂窝织炎为脓肿。

②正常情况下颌面部各层软组织之间，如皮肤，粘膜，肌，甚至与颌骨之间，充满脂肪或疏松的结缔组织，并有血管，神经，淋巴结，涎腺及其导管走行其内，从解剖结构上存在的筋膜间隙，各间隙之间互相通连，当感染侵这些潜在间隙内，化脓性炎症使疏松结缔组织溶解液化，炎性产物充满其中，此时才出现明显的间隙。感染可局限于一个间隙内也可循阻力薄弱的组织扩散，形成弥涎腺散性的多个间隙感染，口底蜂窝织炎。

③最常见为牙源性感染，如下颌第三磨牙冠周炎，根尖周炎颌骨骨髓炎等；其次腺源性感染，这在婴幼儿中多见，

④ 间隙感染的病原以链球菌为主，其次为葡萄球菌，常为混合性细菌感染，而厌氧菌所致感染腔少见。

（评分标准：以上①～④各1.5分；  共计6分）

3、可摘局部义齿的禁忌症

答：1 有误吞义齿危险的精神病患者；2 生活不能自理的患者，其口腔卫生差，义齿容易供菌斑附着生长；3 对丙烯酸脂等义齿材料过敏者；4 口内粘膜溃疡经久不愈者；5 个别患者对基托的异物感无法克服者；6 对发音要求较高的患者，基托可能会影响发音的质量。

（评分标准：以上1-6各1分； 共计6分）

4、 简述成人牙周炎的诊断要点（临床特征）。

答：单纯牙周炎的诊断要点（临床特征）：牙龈炎症或退缩，牙周袋形成，牙槽骨吸收，牙齿松动。

（评分标准：以上①～④各1.5分；  共计6分）

5、牙周病基础治疗包括哪些内容。

答：1 教育并指导患者自我控制菌斑的方法，如正确的刷牙方法和习惯，使用牙线、牙签等辅助工具保持口腔卫生等；2 施行洁治术、根面平整术消除龈上、龈下菌斑、牙石；3 消除菌斑滞留因素及其他局部刺激因素，如充填龋洞、改正不良修复体等，还应做必要的牙髓治疗、纠正口呼吸习惯等；4 拔除无保留价值的或预后极差的患牙，对不利于修复治疗的患牙也应在适当的时机拔除；5 在炎症控制后进行必要的咬合调整，使建立平衡的咬合关系，必要时可做暂时性松牙固定；6 药物治疗 经上述治疗后，如仍不能控制或有明显的急性炎症以及某些重症患者，可辅以药物治疗；7 发现和尽可能纠正全身性或环境因素，如吸烟、用药情况、全身疾病的控制。

（评分标准：以上①～④各1.5分；  共计6分）

6、简述拔牙后并发症

答：①拔牙后出血：可由局部因素和全身因素引起，但常为局部因素。

②拔牙后疼痛：常有于硬组织的创伤引起。

③拔牙术后感染：可发生急性感染，也可发生慢性感染。

④干槽症：干槽症实质是骨创感染，由混合细菌引起。

⑤少数患者可发生颞下颌关节创伤、张口受限或皮下气肿。

（评分标准：以上①、②、③、④各1.5分）

7、简述口腔正畸学中的安氏分类法

答：安氏分类法由Angle提出，该分类方法认为，上颌第一恒磨牙的位置是恒定不变的，错牙合畸形由下颌及下牙弓错位引起。安氏分类法依据上下颌间的近远中关系分为3类，即：⑴Ⅰ类错牙合，磨牙为中性牙合关系，畸形主要表现为牙与牙槽的问题；　⑵Ⅱ类错牙合，磨牙为远中牙合关系，下颌相对于上颌处于远中位置，根据前牙错位情况不同，再分为两个分类，第一分类上前牙唇向倾斜，第二分类上切牙舌向倾斜；⑶Ⅲ类错牙合，磨牙为近中关系，下颌相对于上颌处于近中位置。Ⅱ、Ⅲ类错牙合中，若磨牙关系有一侧为中性牙合关系，则属于该分类类型中的亚类。

口腔修复工（三）

可摘义齿工艺技术考试题

一、填空题：（共10题，20分，每空1分）

- 1.利用天然牙和基托覆盖的粘膜,骨组织作支持靠义齿固位体和基托将义齿固定于口腔内,患者能自行取戴的修复体称为   可摘局部义齿

- 2. 可摘局部义齿一般由  人工牙、基托，合支托、 和 固位体与连接体   四部分组成. 3. 可摘局部义齿按支持形式分为  牙支持式义齿、粘膜支持式义齿、混合支持式义齿

4.合牙支托为伸向基牙合牙面的金属部分,其长度约为合牙面近远中径__1/4 __ (磨牙)或__1/3   (前磨牙),宽约为颊舌径的__1/3   (磨牙)或__ 1/2   (前磨牙),厚度应根据咬合关系而定,一般要求为____1-1.5mm      MM.

5.塑料基托的厚度通常是__不少于2mm ___ MM,金属基托的厚度为___0.5mm __ MM.

6.局部义齿固位体的数量一般为___2-4个.

7.下颌游离端局部义齿基托后缘应位于___磨牙后垫的前1/3-1/2

8.上颌义齿远中游离端基托的颊侧应____盖过上颌结节，伸展至翼上颌切迹的中部

9.在充填塑料时,应有一定流动性,可压缩性的塑料应在__面团期   时期最适于充填.

10.能将人工牙承受的部分合牙力传导至基牙,起支持作用,且防止义齿下沉,还可以恢复咬合关系和防止食物嵌塞的是__合支托

二、选择题：（共15题，30分，每题2分）

1.可摘局部义齿上起辅助固位和增强稳定作用的部分称为  E

A  附加卡环    B 基托  C   连接体  D   支托  E  间接固位体

2.大连接体不具备的作用是  E

A 连接局部义齿各部分        B 支持和稳定作用        C 传导和分散作用

D固位作用       E增加义齿强度

3.最有利于可摘局部义齿稳定的支点线分布方式是  E

A 斜线式     B直线式    C 横线式    D纵向式   E 平面式

4.缺牙间隙多,倒凹大的情况下,确定义齿就位时应采用  B

A调凹法       B 均凹法     C 填凹法   D 增凹法       E减凹法

5肯氏第一类缺损的设计要点中错误的是  D

A增强义齿的稳定   B减少基牙扭力    C 保护牙槽嵴健康  D合牙力主要由基牙负担  E设计间接固位体

6.减小游离端义齿末端基牙所受扭力的最有效措施是  D

A 减小人工牙牙尖斜度     B增加人牙牙尖斜度      C 采用远中合牙支托

D采用近中合牙支托         E 扩大基托面积

7.肯氏第三类缺损者的义齿一般为  A

A牙支持式     B 粘膜支持式    C 混合支持式       D  B或C          E    A或C

8.舌杆的宽度一般为  B

A 2MM       B 5 MM    C 8 MM   D 10 MM    E 15 MM

9.决定基牙观测线位置是  C

A牙长轴     B外形高点线   C 导线     D支点线       E 就位道

10.可摘局部义齿的不稳定表现有以下四种情况 ,除了  B

A 翘动   B 弹跳   C 摆动      D下沉       E旋转

11.游离缺失者取功能性印模的目的不是为了 D

A减少义齿的翘动        B 减少游离鞍基的下沉       C减小基牙所受的扭力

D 增加基牙所受的合牙力     E 分散牙槽嵴的受力

12.铸造卡坏臂的横截面形状为  C

A 圆形    B扁形      C内平外圆      D内圆外平  E 以上均可

13.缺牙间隙的近远中距及合牙银距短的情况下,人工牙不宜选用  B

A金属合牙面牙     B 瓷牙     C塑料牙    D解剖式牙     E非解剖式牙

14.造成义齿摘戴困难的原因是 B

A基托与粘膜组织的不密合      B 基托进入组织倒凹 C卡环不贴合    D支托不就位     E人工牙咬合高

15.义齿不戴用时应置于 B

A通风干燥处    B 冷水中   C 热水中    D酸性消毒液中    E 碱性消毒液中

三、简答题（共30分，第题10分）

- 确定可摘局部义齿颌位关系的方法有以下几种

- 在模型上利用余留牙确定上下颌牙的颌位关系：此法适用于缺牙不多，余留牙的上下颌关系正常者，只要将上下颌模型相对咬合，即能看清楚上下颌的正确位置关系，用有色铅笔在模型的相关位置划线，标出颌关系，即可作为制作义齿时校对颌关系的参考。

- 利用蜡合记录确定上下颌关系：在口内仍有可以保持上下颌垂直关系的后牙，但在模型上却很难以准确定合关系者，可采用蜡合记录关系。将蜡片烤软叠1-2层宽约1cm蜡条，置于患者口内下颌牙列的合面上，嘱其作正中合位咬合，校正无误后待其变硬，从口内取出后方在模型上，对好上下颌模型，即可获得正确的合关系。

- 利用合堤记录上下颌关系：单侧或双侧游离端缺失，每侧缺失2个牙以上，或者上下牙列所缺失的牙无对合牙者，但仍有余留牙维持上下颌的垂直距离时，可以在模型上制作咱基托和合堤，放入患者口中嘱其作正中咬合，取出合堤记录放回到模型上，依照合堤提供的咬合印记，对准上下颌模型，即可取得正确的颌关系。若是后牙缺失，前牙覆合加深导致垂直距离变低时，必须在口内重新确定垂直关系和正中关系后，才能用合堤记录法确定正中位。

- 肯式分类法中四分类法的特点分别为

- 肯式第一类：牙弓两侧后部分缺失，远中为游离端。无天然牙存在。

- 肯式第二类：牙弓一侧后部分牙缺失，远中为游离端、无天然牙存在。

- 肯式第三类：牙弓的一侧牙齿缺失，且缺隙两端均有天然牙存在。

- 肯式第四类：牙弓前部牙齿连续缺失并跨过中线，天然牙在缺隙的远中。

- 可摘局部义齿修复前应做如下准备

- 口腔检查：①了解患者的全身健康情况  ②了解患者的既往口腔疾病和治疗  ③详细的口腔检查包括缺牙区的检查、余留牙的检查、旧义齿的检查、颌面部检查、制作诊断性研究模型以及X线检查。

- 修复前处理：①余留牙的处理：拔除无保留价值的牙齿、完善治疗有牙体疾病的患牙、牙周炎患者行系统牙周治疗、正畸治疗以及拆除口内不良修复体  ②缺牙间隙准备  ③颌骨准备：若用明显骨突者行牙槽突修整术。 ④软组织处理：治疗相应的粘膜疾病。

- 牙体预备：①基牙和余留牙的调改  ②支托凹的预备

四、问答(20分)

一患者来我求诊,要求镶牙,其中1   1267 缺失 , 余留牙均无明显龋、均松动，无明显倒凹，对牙合牙良好，请以弯制卡环为例为该患者镶牙 。

- 请问该患者最适合于何种义齿?

可摘局部义齿修复

2. 请为该患者作出治疗设计.

无答案，自行理解做题

3.修复后可能会出现一些什么情况?应该如何处理(可简要阐述)

义齿带入后可能出现的问题有

- 疼痛：①基牙疼痛，仔细检查牙体阻生，看是否存在牙体、牙周方面的疾病；卡环与基托过紧，对基牙产生持续推力导致基牙胀痛；咬合过高导致的疼痛。②软组织疼痛：基托边缘过长边缘过锐；骨突、硬区微缓冲产生的压痛；义齿支持作用差，基托过度压迫粘膜导致。

- 固位不良：①卡环臂断未进入倒凹区，抵住邻牙导致的弹跳②翘动、上下动、摆动③基托与组织不密合、边缘封闭不好④基牙牙冠小或呈锥形致固位差⑤人工牙排列的位置不当⑥基托边缘伸展过长

- 义齿咀嚼功能差：咬合关系不正确、人工牙合面过低过小与对合牙接触不良均会引起咀嚼功能较差。

- 义齿摘戴困难：卡环过紧、基托紧贴牙面、倒凹区基托缓冲不够导致。

- 食物嵌塞：义齿与基牙及组织不贴合造成

- 发音不清晰

- 咬颊粘膜、咬舌

- 恶心和唾液增多

- 咀嚼肌和颞下颌关节不适

- 戴义齿后的美观问题

口腔修复工（四）

口腔正畸工艺技术试题

- 填空题：（每空1分）

1.口腔正畸学是口腔医学的一个分科，它的学科内容是研究错牙合畸形的   病因机制     、

诊断分析 、及其预防 和治疗 。

2.错牙合畸形的危害性包括：一是局部危害性，是会影响   牙合颌面  的发育、影响口腔的

健康  和   功能   。二是全身危害性，有因咀嚼功能降低引起 消化不良  及  胃肠疾病，由于颜面的畸形对于患者可造成严重的 心理 和 精神

障碍。

3.错牙合畸形矫治的标准是要达到  个别正常牙合 ，而不是一定要达到    理想正常牙合 。错牙合畸形矫治的目标是  平衡 ，   稳定 和  美观 。
4.在人类进化过程中，咀嚼器官的退化，减少呈现出  不平衡  现象，即   肌           居先，  颌骨    次之，    牙  牙量  再次之，因而颌骨容纳不了所有的牙齿，导致  骨量不调  ，出现   牙拥挤  畸形。

5.牙齿的拥挤度是指牙冠宽度的总和与牙弓现有弧形的长度之差即为拥挤度，一般分为三度。Ⅰ度拥挤，相差 0～4   mm；Ⅱ度拥挤，相差 4～8   mm；Ⅲ度拥挤，相差 8 mm以上。

6.正畸牙移动的方式有  牙倾斜移动  、   牙整体移动  、牙伸长或压低 、   牙旋转移动  和   牙转矩 。
7.根据矫治器的作用目的分为  矫治性 、预防性 、  保持性 矫治器，根据矫治力的来源分为   机械性 、  磁力性 、   功能性  矫治器，按固位方式分为  固定 矫治器和  活动 矫治器。
8.支抗的种类有颌内 支抗、  颌间 支抗、  颌外 支抗。
9.方丝弓矫治器主要由带环、托槽 、  矫治弓丝  、  末端管 ，及  其他附件 构成。
二、选择题：（每题1分）

1.额外牙最常见于：C

A.下颌中切牙之间     B.上颌双尖牙之间         C.上颌中切牙之间       D.下颌双尖牙之间

2.下列叙述中不是乳牙滞留的原因是：B

A.乳牙牙根吸收不完全     B. 医生处理不当过早拔除       C. 后继恒牙先天缺失

D. 乳牙牙根与牙槽骨之间发生粘连

3.深覆牙合指：B

A.下前牙切缘咬于上前牙舌侧切1/3以内者        B.下前牙切缘咬于上前牙舌侧切1/3以上者

C. 下前牙切缘咬于上前牙舌侧中1/3以上者       D.下前牙切缘咬于上前牙舌侧龈1/3以上者

4. 乳牙期前牙反牙合矫治的最佳年龄是：B

A.2-3岁      B. 3-5岁         C.5-6岁        D. 1-4岁

5.下列矫治器中，不是按矫治力的作用目的分类的是：C

A.矫治性矫治器           B.预防性矫治器        C. 固定矫治器   D. 保持性矫治器

6.弯制双曲唇弓常用的不锈钢丝直径为：C

A.0.5-0.6㎜       B. 0.7-0.8㎜        C. 0.8-1.0㎜       D. 0.6-1.0㎜

7.下列不是乳牙前牙反牙合矫治方法的是：B

A.调牙合      B.咬撬法      C.下前牙塑料联冠

三。名词解释：（每题6分）

1、理想正常牙合：是Angle提出来的，即保存全副牙齿，牙齿在上下牙弓上排列得很整齐，上下牙的尖窝关系完全正确，上下牙弓的牙合关系非常理想，称之为理想正常牙合。

2、支抗：正畸矫治过程中，任何施于矫治牙使其移动的力必然同时产生一个方向相反、大小相同的力，能抵抗矫治力的反作用力的结构称为“支抗”。

3、阻断性矫治：是对乳牙列期及替牙列期因遗传、先天或后天因素导致的，正在发生或已初步表现出的牙、牙列、咬合关系及骨发育异常等，采用简单的矫治方法进行治疗，或采用矫形的方法引导其正常生长。其目的是阻断畸形发展过程，使之自行调整，建立正常的牙颌面关系。

四．问答题：（每题10分）

1．叙述Angle错牙合畸形分类？

答: Angle认为，上颌第一恒磨牙是牙合的关键，各类错牙合畸形均是由下颌及下牙弓在近远中向的错位引起。安氏分类法以上颌第一

恒磨牙为基准，将错牙合畸形分为中性错牙合、远中错牙合、近中错牙合

三类。

①Ⅰ类错牙合，即中性错牙合：上下颌骨及牙弓的近、远中向关系正常，磨牙为中性关系，即在正中牙合位时，上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合与下颌第一恒磨牙的近中颊沟内，畸形主要表现在牙弓前段；

②Ⅱ类错牙合，即远中错牙合：上下颌骨及牙弓的近远中关系不协调，下颌相对于上颌处于远中位置，磨牙为远中关系，根据前牙错位情况不同，再分为两个分类，第一分类上前牙唇向倾斜，第二分类上切牙舌向倾斜；

③Ⅲ类错牙合，即远中错牙合：上下颌骨及牙弓的近远中关系不协调，下颌相对于上颌处于近中位置，磨牙为近中关系。Ⅲ类错牙合中，若磨牙关系有一侧为中性牙合关系，则属于该分类中的亚类。

2．固定矫治器加强支抗的方法？

答： ①使用支抗磨牙舌侧装置，包括腭杆、舌弓、腭托

②合并使用第二磨牙带环

③头帽、口外弓等颌外支抗

④弓丝上应用停止曲和后倾曲

⑤种植体支抗的使用

3．合适的矫治力作用于牙时，其临床表现为何？

答：①无明显的自觉疼痛，只有发胀感觉

②叩诊无明显反应

③牙松动度不大

④移动的牙位或颌位效果明显

⑤X线片示，矫治牙的根部及牙周无异常